## Slide 1: RESINA COMPOSTA
TRMF-KMW

## Slide 2: INDICAÇÃO
RESTAURAÇÕES
COLAGEM DE FRAGMENTOS
ORTODONTIA

## Slide 3: COMPOSIÇÃO
MATRIZ
AGENTE DE UNIÃO ( Carga-Matriz)
AGENTE DE CARGA

## Slide 4: MATRIZ

## Slide 5
Iniciador / Ativador
Inibidores: Hidroquinona 0,1%
( evitar polimerização espontânea )
Aditivos: Absorvedores U.V
Pigmentos

## Slide 6: SISTEMA DE POLIMERIZAÇÃO
AUTOPOLIMERIZÁVEL
FOTOPOLIMERIZÁVEL
PASTA/PASTA
REAGENTES:
- Peróxido de Benzoila
- Amina Terciária
PASTA ÚNICA
REAGENTES:
- Canforoquinona
- Amina Terciária
Luz actínica  = 450-470 nm

## Slide 7: Reação de polimerização

## Slide 8: LIGAÇÃO CRUZADA

## Slide 10: AUTOPOLIMERIZÁVEL
Mistura-se duas pastas
Incorporação de bolhas de ar
Oxigênio inibe a polimerização
Operador não tem controle no tempo de trabalho
NÃO FABRICA +

## Slide 11: FOTOPOLIMERIZAVEL
Polimerização através da luz
Pasta Única
Não expor à luz ambiente
Tempo de luz – +/- 40 seg
Uso de óculos de proteção

## Slide 12: CARGA
TIPO
TAMANHO
QUANTIDADE

## Slide 13: CLASSIFICAÇÃO
Quanto ao tamanho das partículas
Convencional ( 15 a 100 um )
Microfil ( 0,04 – 0,4 um )
Partículas Peq ( 1 – 5 um )
Híbrida ( 0,04 - 3 um )
Micro-híbridas (0,04 - 1,0 um)
Nanopartículas ( 25 -70 nm )

## Slide 14
Maior desgaste da matriz na superfície
Exposição das partículas
* Perda de partícula

## Slide 15: MICROPARTÍCULAS
Tamanho: 0,04 um a 0,4 um
40 a 60 % em peso
Tamanho : 0,04 - 1,0 um
75 a 80% em peso de carga
Tamanho : 25 -70 nm
75 a 80% em peso de carga

## Slide 16
FOTOMICROGRAFIA
MICROHÍBRIDA

## Slide 17
FOTOMICROGRAFIA
NANOPARTICULADA

## Slide 18: CONTEÚDO DE CARGA
Quanto maior a quantidade de carga
-Menor contração
-Menor absorção de água
-Menor coef de exp térmica
-Mais difícil polimento
-Maior resistência ao desgaste

## Slide 19: CLASSIFICAÇÃO
Quanto ao escoamento
Alto escoamento ( flow )
Médio escoamento
Baixo escoamento
( Condensável )

## Slide 21: PROPRIEDADES

## Slide 22: DUREZA KNOOP
RESINA = 60
ESMALTE = 360
ABRASÃO

## Slide 23: ABRASÃO
DESGASTE RESINA COMPOSTA

## Slide 24: RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
RESINA = 250-400 MPa
AMÁLGAMA = 450-500 MPa

## Slide 25: COEFICIENTE DE EXPANSÃO TERMOLINEAR
RESINAS => 30 X 10-6
DENTE => 11 X 10-6
PERCOLAÇÃO
CONTRAÇÃO

## Slide 27: CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO

## Slide 28: Contração - efeitos
Perfil técnico 3M

## Slide 29: TENSÃO DE CONTRAÇÃO
https://drive.google.com/file/d/1unNPU51G2Nbb27M9wD2qPCihu0N1WxSP/view?usp=sharing

## Slide 30: MÓDULO DE ELASTICIDADE
Módulo de elasticidade alto
Isto significa que é difícil de se deformar internamente o que a torna incapaz de aliviar as tensões de contração

## Slide 32: FOTOPOLIMERIZAÇÃO

## Slide 33: CORES

## Slide 34: Aparelho fotopolimerizador
Laser
Arco de plasma
Luz halógena
LED

## Slide 35: APARELHOS FOTOPOLIMERIZADORES
luz halógena
LEDS
(Diodos Emissores de Luz )
Comp de onda: 450 a 490 nm
Irradiância: 400 a 800 mW/cm²
Desvantagens: aquecimento do aparelho
Vida útil: 100 horas
Comp de onda: 450 a 490 nm
Irradiância: 400 a 800 mW/cm²
Aparelho não aquece
Vida útil : 10 000 horas

## Slide 36: LUZ HALÓGENA

## Slide 38: LED

## Slide 41: POTÊNCIA OU IRRADIÂNCIA?

## Slide 42: CUIDADOS
Verificar a IRRADIÂNCIA

## Slide 43: IRRADIÂNCIA / DISTÂNCIA
1200 mW/cm2
1200 mW/cm2

## Slide 45: CUIDADOS
Evitar contaminação da ponteira

## Slide 46: ASPECTOS RELACIONADOS A POLIMERIZAÇÃO EFETIVA
A ponteira deve estar o mais próximo possível
Tonalidades mais claras polimerizam até maiores profundidades
Aumentar o tempo de polimerização quando for através da estrutura dental

## Slide 47: ASPECTOS RELACIONADOS A POLIMERIZAÇÃO EFETIVA
Usar técnica incremental
Incrementos até 2mm
Aparelho devidamente ajustado
Aplicar o tempo recomendado pelo fabricante

## Slide 48: ANGULAÇÃO