## Slide 1: CERÔMERO
Materiais Dentários
TRMF/KMW
P
O
L
Í
Â
M
I
C
A
RESINA INDIRETA
RESINA LABORATORIAL
POLYGLASS
COMPÓSITO REFORÇADO POR FIBRA

## Slide 2: INDICAÇÕES
COROAS / FACETAS
INLAYS/ONLAYS
COROAS METALOPLÁSTICAS
PONTE-FIXA REFORÇADA COM FIBRAS
PRÓTESE SOBRE IMPLANTES

## Slide 5: CERÔMERO
PROPRIEDADES INTERMEDIÁRIAS

## Slide 6: CERÔMERO
C
E
R
Â
M
I
C
A
P
O
L
Í
M
E
R
O


## Slide 7: CERÂMICA
DUREZA x BAIXO DESGASTE
ESTABILIDADE DE COR
BIOCOMPATIBILIDADE
FRAGILIDADE
ALTO MÓDULO DE ELASTICIDADE

## Slide 8: POLÍMERO
DUCTILIDADE
ALTO DESGASTE
BAIXA DENSIDADE
ALTERAÇÃO DE COR
CONTRAÇÃO DE POLIMERIZAÇÃO
PERCOLAÇÃO
MÓDULO DE ELASTICIDADE MAIS BAIXO

## Slide 9: VANTAGENS
MARGENS BEM ADAPTADAS
CONTORNOS ANATÔMICOS
PONTOS DE CONTATOS PRECISOS
BAIXA SENSIBILIDADE PÓS-OPERATÓRIA
T I
É N
C D
N I
I R
C E
A T
A

## Slide 10: ESCULTURA

## Slide 11: CERÔMERO
VANTAGENS
RESISTÊNCIA ADEQUADA
ESTABILIDADE DE COR
ÓTIMO POLIMENTO
MÓDULO PARECIDO COM A DENTINA
DESVANTAGENS
DUAS SESSÕES
CUSTO
INSTABILIDADE DE COR
Uso de CIMENTO RESINOSO

## Slide 13: CLASSIFICAÇÃO QUANTO A POLIMERIZAÇÃO:
LUZ
LUZ/CALOR
LUZ/CALOR/VÁCUO Atmosfera inerte
LUZ/CALOR/VÁCUO/PRESSÃO
CALOR/PRESSÃO
CAD-CAM

## Slide 14: MEIOS DE POLIMERIZAÇÃO

## Slide 15: CLASSIFICAÇÃO QUANTO ÀS PROPRIEDADES MECANICAS:
PRIMEIRA GERAÇÃO
Início década de 90
SEGUNDA GERAÇÃO
Final década de 90

## Slide 16: PRIMEIRA GERAÇÃO
DENTACOLOR ( KULZER)
ISOSIT (IVOCLAR)
VISIO-GEM (ESPE)

## Slide 17: SEGUNDA GERAÇÃO
LAVA ULTIMATE (3M – ESPE) CAD-CAM
ARTGLASS (KULZER)
SIMPHONY (3M – ESPE)
TARGIS (IVOCLAR)
PREMISSE (KERR)
ESTENIA (KURARAY)
SOLIDEX (SHOFU)
VITA VM LC (VITA)
TETRIC LAB (VIVADENT)
GRADIA (GC)
CERAMAGE (SHOFU)

## Slide 18: PROPRIEDADES
QUÍMICAS
FÍSICAS

## Slide 19: QUÍMICAS Composição:
RESINA METACRILÁTICA POLIFUNCIONAL:
 Dimetacrilato uretano
 Policarbonato dimetacrilato(PCDMA)
CARGAS
FIBRAS

## Slide 20: CARGAS
PRIMEIRA GERAÇÃO:
MICROFÍLICA
51% EM PESO
68% (Volume) de MATRIZ RESINOSA
SEGUNDA GERAÇÃO:
MICRO- NANOHÍBRIDA
53-72% EM PESO
42-60%(Volume) de MATRIZ RESINOSA

## Slide 21: FIBRAS
VIDRO :
SILICONE + Al + ÓXIDO DE Mg
Melhores propriedades de flexão
POLIETILENO:
+/- 25m DE DIÂMETRO
O IMPORTANTE É...
UNIÃO FIBRA-MATRIZ

## Slide 22: RESISTÊNCIA À FLEXÃO

## Slide 24: FIBRAS
Unidirecionais
Entrelaçadas
Trançadas

## Slide 25: FIBRAS

## Slide 26: FIBRAS
CARBONO
KEVLAR
POBRES EM ESTÉTICA
10-25m DE DIÂMETRO

## Slide 27
FIBRA DE CARBONO
KEVLAR

## Slide 28: FIBRAS
TARGIS – ADORO (VECTRIZ):
ADORO =>
FRC ( Resina Composta reforçada por fibra)
 Single
 Pôntic
 Frame

## Slide 29: TARGIS - VECTRIZ

## Slide 30: PROPRIEDADES
FÍSICAS

## Slide 31: CERÔMERO
 | Targis | Premisse | Solidex
R flexão | 200 MPa | 150 Mpa | 110 Mpa
Modulo Elastic | 10 GPa | 13 GPa | 12 GPa
Ind. De Conversão | 85% | 93% | 45%
Dureza Vickers | 23 | 60-62 | 26
Abrasão % vol. | 5 | 1,2 | 8

## Slide 32
FRAGILIDADE => F
DUREZA => D
RESISTÊNCIA A FRATURA => RF
F = D/RF

## Slide 33: ENVELHECIMENTO
AUMENTA A RUGOSIDADE
DEGRADAÇÃO DA MATRIZ
- HIDRÓLISE
- OXIDAÇÃO
MUDANÇA DE COR E PERDA DE BRILHO

## Slide 34: PREPARO DO CERÔMERO
JATO DE ÓXIDO DE ALUMÍNIO
ATAQUE ÁCIDO
Ácido fluorídrico 9%
SILANIZAÇÃO

## Slide 35: CIMENTAÇÃO
CIMENTO RESINOSO
CIV MODIFICADO POR RESINA

## Slide 36: CUIDADOS
FOTOPOLIMERIZAÇÃO NAS PROXIMAIS E NA OCLUSAL
REMOÇÃO DE EXCESSO
AJUSTE OCLUSAL