## Slide 1: PROPRIEDADES FÍSICAS E MECÂNICAS DOS MATERIAIS DENTÁRIOS
TRMF
KMW

## Slide 2: CARGA ≠ TENSÃO
TENSÃO = CARGA / ÁREA
Pa = N / m2
MPa = 1000.000 Pa
109 giga
1012tera
1015peta
1018exa
1021zetta
1024yotta

## Slide 3: Qual é a A e a B? 500N/3,9mm2= 128MPa 500N/2 mm2= 250 MPa

## Slide 4: RESISTÊNCIA
TENSÕES COMPRESSIVAS
à Compressão
à Flexão
ao Cisalhamento
TENSÕES TRATIVAS
à Tração
ao Rasgamento
ao Cisalhamento
Notes: 4

## Slide 5: RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO
Carga máxima em compressão
Ex.: - Amálgama = 350 MPa
- Resina Composta = 250 MPa
- CIV = 120 MPa
- Cim Fosf Zn = 104 MPa
- Cim Resinoso = 178 MPa

## Slide 6
Compressão
Corpo de prova em Compressão

## Slide 7: RESISTÊNCIA À TRAÇÃO
Carga máxima de tração
Carga de fratura
Ex.: - Amálgama = 50 MPa
- Cim. Fosf. Zn = 9,5 MPa
- Cim. Resinoso = 45 MPa
- CIV = 5,5 MPa

## Slide 8
TRAÇÃO

## Slide 9: RESISTÊNCIA À FLEXÃO
Carga máxima de Flexão
(Transversa)
Ex.: - Porcelana (aluminizada) = 139 MPa
- Porcelana (Feldspática) = 60 MPa
- Amálgama = 91 MPa
- Compósito = 139 MPa

## Slide 11: AO CISALHAMENTO
Uma superfície desliza sobre a outra
Carga de torção, compressão, tração
Ex.: - Porcelana = 111 MPa
- Dentina = 138 MPa
- Esmalte = 90 MPa

## Slide 12: AO RASGAMENTO
Corpo de prova com um entalhe padronizado sofre tensão de tração
Ex.:- Hidrocolóide reversível = 1,01 Kg/cm
- Alginato = 0,5 Kg/cm
- Mercaptana = 4,11 Kg/cm

## Slide 14: Módulo de Elasticidade
Flexão
Compressão
Tração

## Slide 15: MÓDULO DE ELASTICIDADE
Rigidez relativa no intervalo elástico
Relação entre Tensão e Deformação
E = Tensão/Deformação
Ex.: - Ouro IV = 99 Gpa
- Porcelana (Alum) = 96 Gpa
- Porcelana (Felds) = 82 GPa
- Cim Fosf Zn = 13 Gpa
- CIV = 7 Gpa
- Cim resinoso = 10 GPa

## Slide 16
Gráfico Tensão X deformação em tração

## Slide 18: DUREZA
BRINELL
ROCKWELL
VICKERS
KNOOP
SHORE A

## Slide 19: VICKERS
Impressão perfeita
Impressões imperfeitas (B e C)

## Slide 20: KNOOP

## Slide 21: REOLOGIA
VISCOSIDADE
ÂNGULO DE CONTATO
TIXOTROPIA
CREEP
DUCTULIDADE

## Slide 22: VISCOSIDADE
Resistência ao escoamento sob tensão
Medida em poise ou centipoise

## Slide 23: ÂNGULO DE CONTATO
Medida da tendência do líquido de umedecer o sólido.

## Slide 24: TIXOTROPIA
  Pronto escoamento mediante uma tensão aplicada.
  O material não escoa sob o próprio peso.

## Slide 25: CREEP
Escoamento mediante uma tensão durante certo tempo sob determinada temperature
- Estático
- Dinâmico

## Slide 27: DUCTILIDADE
Deformação resultante da aplicação de uma tensão.
Ex.: - Liga Cobalto-Cromo = 1,5%
- Liga de ouro tipo I = 29,5%

## Slide 28: RELACIONADAS À TEMPERATURA
Coeficiente de expansão térmica linear
Calor de Reação

## Slide 29: COEFICIENTE DE EXPANSÃO TÉRMICA LINEAR
Alteração em comprimento por unidade de comprimento para uma variação na temperatura em 1°C.
Ex.: - Esmalte = 10 X 10-6
- Ouro = 14 X 10-6
- Porcelana = 7,8 X 10-6
- Amálgama = 22 X 10-6
- Compósito = 30 X 10-6

## Slide 30: CALOR DE REAÇÃO
Calor liberado na reação
Exotérmico ∆H –
Endotérmico ∆H +
Ex.: - Resina acrílica = -13,9
- Gesso = -3,9

## Slide 31: RELACIONADAS Á AGUA
Sorção de água
Adsorção = superfície
Absorção = No corpo todo
Ex.: - Resina acrílica = 0,69 mg/cm2
- Compósito = 0,66 mg/cm2
Solubilidade
- Cimento resinoso = 0,068 mg/cm2 (perda)

## Slide 32: DENSIDADE
  Concentração de matéria, medida por unidade de volume
  Ex.: - Cim. Resinoso = 2,02 g/cm3
  - Cim. Fosf. Zn = 2,59 g/cm3
  - Ouro tipo II = 16,4 g/cm3
  - Liga Ni-Cr = 7,9 g/cm3
  Ouro => quilate, porcentagem e permilagem